WALMART鞋类测试标准

1.   鞋材测试
  1).   PU类（面料）

        A．撕裂测试（TEAR   RESISTANCE）
             标准：时装鞋/休闲鞋/运动鞋≥3.6KG
                       童鞋/工作鞋≥4.5KG
                       婴童鞋≥2.6KG
             备注：弹力PU及非功能性PU无需做此测试。

        B．摩擦测试（BURSTING   STRENGTH）
             标准：湿式0.8MM≥14KG/C㎡
                       湿式1.0MM≥16KG/C㎡
                       湿式1.2MM≥12KG/C㎡（不织布底）
                       湿式1.4MM≥14KG/C㎡（不织布底）
                       湿式1.6MM≥16KG/C㎡（不织布底）
                       湿式1.8MM≥18KG/C㎡（不织布底）
                       湿式2.0MM≥19KG/C㎡（不织布底）
                       干式0.8MM≥18KG/C㎡
                       干式1.0MM≥20KG/C㎡
                       干式1.1MM≥22KG/C㎡
             备注：弹力PU无需做此测试。

        C．曲折测试（FLEXING   RESISTANCE）
             标准：室温－－-50000转无破损
                       低温-10℃－－-20000转无破损
                       低温-20℃－－-20000转无破损（仅适用于雪靴）
             备注：①.低温测试适用于所有类型的密鞋和马靴,凉鞋无需做低温测试；
                       ②.婴童及学步鞋面料PU无需做曲折测试，但中童、大童鞋需要。

        D．耐黄测试（ANTI-YELLOWING）
             标准：≥4级
             备注：仅适用于白色。

  2）布类

A．酚黄测试（PHENOLIC   YELLOWING）
             标准：≥4.5级

B．耐黄测试（ANTI-YELLOWING）
             标准：≥4级
             备注：仅适用于白色。

C．褪色测试（COLORFASTNESS）
             标准：干式≥3.5级
                       湿式≥3.0级

D．水洗测试（WASHING   TEST）
             标准：≥4.0级
备注：仅适用于白色布类；

E．PH测试（PH   TEST）
             标准：PH值5.0~7.0
备注：适用于白色布类及白布底的印刷布。

                       
3）真皮类（面料）
A．撕裂测试（TEAR   RESISTANCE）
             标准：①.牛皮/牛反毛：婴童鞋/拖鞋≥7.0KG
                                               时装鞋/休闲鞋/童鞋/运动鞋/舞鞋≥10KG
                                               工作鞋≥15KG
                       ②.柔软皮/服装皮：婴童鞋/拖鞋≥5.0KG
                                               时装鞋/舞鞋≥7.0KG
                                               休闲鞋/运动鞋≥10KG
                       ③.山羊皮/猪皮：0.6MM-0.8MM：≥3.0KG
                                               0.8MM-1.0MM：≥4.0KG
                                               1.0MM-1.2MM：≥5.0KG
                                               1.2MM-1.4MM：≥6.0KG
  
B．曲折测试（FLEXING   RESISTANCE）
             标准：室温－－-50000转无破损
             备注：①.PU榔皮标准为50000转无轻微破损；
                       ②.婴童及学步鞋的真皮鞋面无需做此项测试；

C．褪色测试（COLORFASTNESS）
             标准：干式≥3.5级
                      湿式≥3.0级
            备注：油感皮、擦拭皮、需打处理剂的皮、牛巴戈用做鞋面时标准为干式≥2.5级，湿式不做要求；

D．耐汗测试（PERSPIRATION）
             标准：≥3.0级
                       
F．耐黄测试（ANTI-YELLOWING）
             标准：≥4级
             备注：仅适用于白色PU榔皮；

        G．水洗测试（WASHING   TEST）
             标准：≥4.0级

4）PVC（内里、中皮）
  A．耐磨测试（ABRASION   RESISTANCE）
       标准：高级≥25600转
                 中级≥12800转
                 低级≥6400转

B．耐黄测试（ANTI-YELLOWING）
             标准：≥4级
             备注：适用于白色和浅色；

C．褪色测试（COLORFASTNESS）
             标准：干式≥3.5级
                       湿式≥3.0级

5）后套里(不织布、猪榔皮等)
A．耐磨测试（ABRASION   RESISTANCE）
       标准：高级≥51200转
                 中级≥25600转
                 低级≥12800转

B．褪色测试（COLORFASTNESS）
             标准：干式≥3.5级
                       湿式≥3.0级

C．耐汗测试（PERSPIRATION）
             标准：≥3.0级

6）松紧带
  A．抗拉强度测试（TENSILE   STRENGTH）
             标准：童鞋≥15KG/CM
                       成人鞋/男童鞋≥20KG/CM

B．反复拉伸性能测试（RESISTANCE   TO   REPEATED   EXTENSION）
     标准：10000转时表面无破损、橡皮筋破损＜10%。

7）鞋带
  A．抗拉强度测试（TENSILE   STRENGTH）
             标准：童鞋≥22KG
                       成人鞋/男童鞋≥30KG
                 运动鞋≥35KG
                 工作鞋≥40KG

B．耐磨测试（ABRASION   RESISTANCE）
       标准：时装鞋/休闲鞋：≥1000转时表面无明显破损
                 运动鞋/工作鞋：≥3000转时表面无明显破损

C．鞋带头联结强度（ATTACHMENT   STRENGTH   OF   SHOE   LACE   AGLETS）
       标准：≥10KG
       备注：仅适用于婴童鞋（1#-6#）、学步鞋（6.5#-11#）。

D．褪色测试（COLORFASTNESS）
             标准：成人鞋/男童鞋：干式≥3.5级
                       婴童鞋(1#-6#，6.5#-11#)：干式≥4级，湿式≥3.0级
       备注：适用于深色鞋带。

E．耐黄测试（ANTI-YELLOWING）
             标准：≥4级
             备注：适用于白色；

8）饰扣
A．防锈测试（CORROSION   RESISTANCE）
       标准：100℉，100%湿度，暴露12小时表面无锈痕
       备注：适用于所有功能性及装饰性饰扣

B．中心叉头的拉力强度（CENTER   PRONG   STRENGTH）
       标准：童鞋≥12KG
                 女鞋≥15KG
                 男鞋≥25KG
备注：适用于功能性饰扣

9）拉链
  A．拉链头联结强度（PULLER   ATTACHMENT   STRENGTH）
       标准：婴童/学步鞋≥15KG
                 女童/青年鞋≥20KG
                 成人鞋/男童鞋≥25KG

B．闭锁强度测试（SLIDER   LOCKING   STRENGTH）
       标准：婴童≥3.5KG
                 童鞋≥5.0KG
                 成人鞋/男童鞋≥7.0KG

C．上止端强度测试（TOP   AND   BOTTOM   STOP   ATTACHMENT）
标准：≥13.5KG

D．齿合强度测试（BREAKING   STRENGTH   OF   CHAIN）
标准：≥35KG

E．金属拉头防锈测试（CORROSION   RESISTANCE）
标准：表面无锈痕

10）魔术带(LINKING   TAPE/VELCRO)
  A．魔术带的剥离强度（PEELING   STRENGTH）
标准：≥170G/CM

  B．魔术带的剪力强度测试（SHEARING   STRENGTH）
标准：≥750G/C㎡

10）大底
  A．止滑（STATIC   SKID   RESISTANCE）
标准：①.发泡PVC底、发泡PU底、单片PU底、TPU底、TPR底、发泡橡胶底、EVA底、注塑PVC底、PVC模子底、PCU底：干式≥0.7，湿式≥0.3；
                    ②.单片PVC底：干式≥0.6，湿式≥0.3；                  
③.橡胶底：干式≥0.7，湿式≥0.4
④.皮浆底：干式≥0.5，湿式≥0.3
备注：①.加拿大订单所有材质标准均为：干式≥0.5，湿式≥0.3；
          ②.   PU底和TPU底台高度≥1.25”时标准为：干式≥0.6，湿式≥0.3；
          
  B．耐磨（ABRASION   RESISTANCE）
       标准：发泡PVC底≥40%
                 单片PVC底、橡胶底≥70%
                 发泡PU底≥80%（其中直接射出底≥35%）
                 单片PU底≥130%
                 TPU、TPR、皮浆底≥45%
                 发泡橡胶底、EVA底≥30%（工作鞋≥50%，沙滩鞋≥15%）
                 注塑PVC底≥35%
                 PVC模子底、PCU底≥50%
       备注：①.婴童、学步鞋和拖鞋无需耐磨测试；
                 ②.从05/01/2006开始，耐磨测试在成品鞋上做（之前是在鞋材测试中送测）；

  C．曲折（FLEX   RESISTANCE）
       标准：室温：40000转
                 低温（-10℃）：①.发泡PVC底、单片PVC、注塑PVC、PVC模子底、PCU底：10000转；
                                           ②.发泡PU底、单片PU底、TPU、TPR、皮浆底、橡胶底、发泡橡胶底、EVA底：20000转；

D．硬度（HARDNESS）
     标准：①.发泡PVC底：60+5   HAS；
               ②.单片PVC底、单片PU底：65+5   HAS；
               ③.发泡PU底、TPU底：55+5   HAS；
               ④.橡胶底：男鞋/男童鞋：65+5   HAS；其他：60+5   HAS；
               ⑤.TPR底：男鞋/男童鞋：60+5   HAS；其他：55+5   HAS；
               ⑥.发泡橡胶底：男鞋：65+5   HAS；其他：60+5   HAS；
⑦.   EVA底、PVC注塑底：50+5   HAS；
⑧.   PVC模子底、PCU底：60+5   HAS；

E．不留痕（NON-MARKING）
     标准：≥4级
备注：除白色、透明色、生胶色以外所有颜色都需此项测试；

F．耐黄（ANTI-YELLOWING）
     标准：≥4级
     备注：适用于所有白色和浅色TPR大底；

11）跟
     A．撞击测试（IMPACT   RESISTANCE）
       标准：用0.68焦耳的力度撞击14000次无破损；
       备注：适用于内有钢管且高度≥3CM的跟；

B．耐疲劳测试（FATIGUE   RESISTANCE）
     标准：10次连续撞击后无超过3MM破损或弯曲等现象；
     备注：①.用0.5ft/lbf的力度开始撞击，每次以0.5ft/lbf的力度递增，到第10次时达到5.0ft/lbf的力度；
               ②.继续以每次0.5ft/lbf的力度递增，进行另外17次的撞击，直到力度加到13.50.5ft/lbf；

12）天皮
     A．耐磨（ABRASION   RESISTANCE）
          标准：PU天皮＜0.3MM/   C㎡
                    PVC天皮＜0.4MM/   C㎡
                    TPR天皮＜0.5MM/   C㎡

     B．钉头拉力强度（PULLING   STRENGTH   OF   HEAD）
          标准：≥14KG

     C．实用厚度（EFFECTIVE   THICKNESS）
          标准：①.男鞋/女鞋：6MM；   童鞋：4MM；
                    ②.天皮面积＜625m㎡，WALMART要求用PU或TPR材质；
③.所有天皮要求有花纹；

     D．天皮粘合强度（STRENGTH   OF   TOPLIFT   ATTACHMENT）

13）铁芯/钢芯
     A．硬度（HARDNESS）
          标准：45~55HRC；

     B．韧性强度（STIFFNESS）
          标准：跟高＜50MM：≥400KN/   m㎡
                    跟高50MM~74MM：≥800KN/   m㎡
                    跟高75MM~99MM：≥1200KN/   m㎡
                    跟高＞100MM：≥1600KN/   m㎡

14）含铅测试（LEAD   PAINT）
          标准：不超过600   PPM（0.06%）BY   WEIGHT（16   CFR   1303）
          备注：美线和加拿大线的订单童鞋（婴童：1#-6#；学步鞋：6.5#-11#；男童/女童：11.5#-3#）成品鞋和鞋材测试都要送测此项目；

2.   成品鞋测试
          1）曲折（FLEXING   TEST）
               标准：室温（20+2℃）：曲折50000次没有破损；
                         低温（-20℃）：曲折40000次没有破损；
               备注：低温曲折测试适用于WALMART加拿大订单及在北美、意大利和墨西哥生产的WALMART美线订单；

          2）鞋面&大底粘着力（ADHESION   STRENGTH）
               标准：女靴、童靴≥14KG;
                         时装鞋、休闲鞋、凉鞋、条带鞋≥10KG;
                         婴童、学步鞋、拖鞋≥7KG;
                  
          3）拉力、联结强度（PULLING   STRENGTH）
               ①.条带拉力：童鞋≥20KG；女鞋≥25KG；男鞋≥25KG；
               ②.D形扣、钩子、铆钉、圆环：童鞋≥15KG；女鞋≥20KG；男鞋/男童鞋≥25KG；
               ③.鞋眼扣：童鞋≥15KG；女鞋≥20KG；男鞋/男童鞋≥25KG；            
④.鞋扣（功能性）：童鞋≥15KG；女鞋≥20KG；男鞋≥25KG；
               ⑤.饰扣：A.成人鞋、男童鞋、女童鞋(11.5#-3#)：珠子、亮片、水钻：≥2.5KG；
                                                                                        其他饰扣：≥7KG；
                              B.学步鞋（6.5#-11#）：≥7KG；
                              C.婴童鞋（1#-6#）：≥4.5KG；
               ⑥.松紧带：童鞋≥13KG；女鞋≥15KG；男鞋/男童鞋≥20KG；
               ⑦.鞋舌联结强度：童鞋≥20KG；成人鞋/男童鞋≥30KG；   
          
             4）鞋面针车缝合强度（STITCHING   SEAM   STRENGTH   OF   UPPER）
                  标准：功能性≥13KG/CM；
                            装饰性≥4.0KG/CM；
                            缝马克≥15KG/CM；
                            拖鞋缝合≥10KG/CM；
                            工作靴≥25KG/CM
     
             5）大底耐磨测试（见鞋材测试部分）

6）跟拔脱（HEEL   ATTACHING   STRENGTH）
     标准：≥60KG

             7）天皮拔脱（TOPLIFT   ATTACHING   STRENGTH）
     标准：≥14KG

             8）成品鞋后港宝回弹强度（HEEL   COUNTER   STABILITY   FOR   FULL   SHOE）   
     标准：青年鞋≥6KG；成人鞋≥8KG；（时装鞋、休闲鞋等，不包括工作鞋）

3.   其他特别要求
     1）童鞋含铅测试、白色材料耐黄和酚黄测试在鞋材和成品鞋测试中都要做；
2）大底硬度、止滑和不留痕测试在鞋材测试和成品鞋测试中都要做；
     3）自05/01/2006起，大底耐磨测试改在成品鞋测试中送测；